附表1：

预拌混凝土企业质量专项检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株洲创世混凝土有限公司 | 1.设备已过检定期，未提供检定合格证。 2.仓储未进行防潮，砂石堆场硬化不到位且无遮雨棚。 3.预拌混凝土生产配合比报告未送工程项目的监理、施工单位审核，未经施工单位项目技术负责人和项目总监签字认可后便进行生产；配合比套用，未结合砂石级配、含水率等指标的变动进行重新设计，缺原始试验记录。 | 限期整改 | 11.18 |
| 2 | 株洲庆丰混凝土有限公司 | 1.原材料堆场分区不明，场地硬化不符合要求，扬尘控制措施不到位，场内积水且尘土飞扬，砂、石无遮雨棚。 2.预拌混凝土生产配合比报告未送工程项目的监理、施工单位审核，未经施工单位项目技术负责人和项目总监签字认可后便进行生产；混凝土配合比无原始记录。 3.标养室温控记录不全。 4.原材料、掺合料及外加剂未按批检测便出具了试验报告。 | 限期整改 | 11.18 |
| 3 | 株洲县天实新材料有限公司 | 1.技术负责人长期不在岗，内审制度不完善。 2.现场砂、石含泥量过高且无遮雨棚。 3.预拌混凝土生产配合比报告未送工程项目的监理、施工单位审核，未经施工单位项目技术负责人和项目总监签字认可后便进行生产；配合比设计套用，未结合砂石级配、含水率等指标的变动进行重新设计，缺原始试验记录。 4.标养室温控仪损坏，温湿度记录不全。 | 限期整改 | 11.18 |

附表2：

预拌混凝土使用质量专项检查记录表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上景•领秀时代33#、34# | 建设：株洲上景房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：浙江中一建设有限公司 预拌混凝土企业：株洲创世混凝土有限公司 | 1.施工单位未及时收集预拌混凝土进场验收资料。 2.混凝土同条件养护试块未在浇筑入模处见证取样，未留置在靠近相应结构构件的适当位置，并采取相同的养护方法。 3.34#栋车库顶板开裂现象严重。 4.监理单位对预拌混凝土进场验收把关不严。 | 限期 整改 | 11.28． |
| 2 | 株洲县南洲 大道南延段 扩宽工程 | 建设：株洲县国有资产投资有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南株洲跃达建筑有限责任公司 预拌混凝土企业：湖南鑫煜混凝土股份有限公司 | 1.施工、监理单位对预拌混凝土进场验收把关不严。 2.现场未留设同条件养护试块。 3.部分沟槽垫层混凝土松散不密实。 | 限期 整改 | 11.28． |
| 3 | 和城国际28#栋 | 建设：株洲佳园房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：株洲星天建筑有限责任公司 预拌混凝土企业：株洲创世混凝土有限公司 | 1.对进场的预拌混凝土检测塌落度次数偏少。 2.监理单位对混凝土浇灌令签字不齐全。 | 限期 整改 | 11.28． |
| 4 | 惠天然•城市 公园英伦国际 高层11-13#栋 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南伟大集团建设股份有限公司 预拌混凝土企业：株洲鹏达实业有限公司 | 1.施工、监理单位对预拌混凝土进场验收把关不严，预拌混凝土企业资质已过期。 2.混凝土同条件养护试块未在浇筑入模处见证取样，未留置在靠近相应结构构件的适当位置，并采取相同的养护方法。 3.基础剪力墙混凝土存在蜂窝、麻面等质量缺陷。 | 限期 整改 | 11.29． |
| 5 | 广源国际 商贸城 | 建设：株洲县润城投资置业有限公司 监理：株洲九方建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南联合城市建设集团有限公司 预拌混凝土企业：株洲庆丰混凝土有限公司 | 1.施工、监理单位对预拌混凝土进场验收把关不严。 2.混凝土同条件养护试块未在浇筑入模处见证取样，未留置在靠近相应结构构件的适当位置，并采取相同的养护方法。 3.混凝土外观质量存在蜂窝、麻面、夹渣等质量缺陷。 | 限期 整改 | 11.29． |
| 6 | 紫涵湖都喜 泰丽温泉度假 酒店温泉中心 | 建设：株洲大自然房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南安信建设有限公司 预拌混凝土企业：株洲县天实新材料有限公司 | 1.混凝土拆模试块强度不满足要求，已进行拆模。 2.混凝土同条件养护试块未在浇筑入模处见证取样，未留置在靠近相应结构构件的适当位置，并采取相同的养护方法。 3.混凝土外观质量存在蜂窝、麻面、夹渣等质量缺陷。 | 限期 整改 | 11.29． |